No Chinese

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 40 | 1 1/4" x 8 3/4" stud bolts, zinc plated    | SA-193 B7 |
| 80 | 1 1/4" Heavy Hex Nuts, zinc plated   | SA-194-2H |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12 | 1 1/8" x 7 1/2" FTF stud bolts, zinc plated  | SA-193 B7 |
| 56 | 1 1/8" Heavy Hex nuts, zinc plated    | SA-194-2H |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16 | 1 1/8" x 6 3/4" FTF stud bolts, zinc plated  | SA-193 B7 |
| 16 | 1 1/4" x 8 1/2" FTF Stud bolts, zinc plated   | SA-193 B7 |
| 32 | 1 1/4" Heavy Hex nuts, zinc plated    | SA-194-2H |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20 | 1 1/4" x 7 1/2" FTF Stud Bolts        | SA-193-B8 Class 2 |
| 40 | 1 1/4" Heavy Hex Nuts                   | SA-194-B8 Class 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16 | 1" x 6 1/4" FTF Stud Bolts              | SA-193-B8 Class 2 |
| 32 | 1" Heavy Hex Nuts                     | SA-194-B8 Class 2 |